MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reconstrução total de Pavimentação Asfáltica e recapeamento

Local: Ruas do Jardim Bom Sucesso I

| ÍNDICE |  | PÁGINA |
| --- | --- | --- |
| I – | Preliminar: | 02 |
| II – | Especificações Técnicas e Construtivas | 02 |
| 1 – | Serviços Iniciais | 02 |
| 2 – | Movimento de Terra | 02 |
| 3 – | Pavimentação Asfáltica | 03 |
| 4 – | Sarjetão | 04 |
| 5 - | Sinalizaçao de Transito | 05 |
| II. | As Built | 05 |
| III. | Normas Gerais | 05 |

I–Preliminar:

O presente memorial descritivo genérico tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas para os serviços de obras civis necessários para a execução de pavimentação asfáltica em Ruas do Jardim Bom Sucesso I.

Todos os serviços, materiais e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às boas técnicas usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonância com as normas técnicas em vigor.

Os elementos técnicos fornecidos para execução do pretendido serviço são: Memorial Descritivo e Croqui de Implantação.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao Projeto em sua forma, dimensões e concepção – e ao Memorial Descritivo, e ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto.

O empreiteiro deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas necessárias às obras, bem como manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.

No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de serviços os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, bem como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e reserviços. Não será tolerado manter no canteiro de serviço qualquer material estranho às obras.

O empreiteiro deverá proceder periodicamente à limpeza da obra removendo o entulho resultante, tanto no interior da mesma como no canteiro de serviço.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A mão-de-obra deverá ser competente e capaz de proporcionar serviços de boa técnica e de acabamento esmerado. È vedada a permanência de pessoas com moléstia infecto-contagiosa nos alojamentos.

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente analisar os antecedentes criminais dos funcionários que permanecerão da obra.

O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZAÇÃO não exime o empreiteiro de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele executados. Fica estipulado que a CONTRATANTE terá que possuir um engenheiro residente, principalmente para entendimentos com a FISCALIZAÇÃO da obra diariamente.

II – Especificações Técnicas e Construtivas:

1 – Serviços Iniciais

1.1 – Aquisição de placa pronta e assentamento

As placas da obra serão nas dimensões de 2,00 por 1,25 metros, cada uma, em chapa de aço galvanizada, devidamente atirantada ao solo que suporte cargas eventuais do vento. As descrições e dizeres serão fornecidos pela secretaria de Obras.

1.2 – Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços inclusive acompanhamento de greide.

A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. Devera obrigatoriamente levantar o perfil primitivo da área antes do inicio dos trabalhos. Todo o serviço deverá ser acompanhado por profissional habilitado.

2 – Movimento de Terra

2.1 – Escavação mecânica do pavimento existente deteriorado.

As escavações do pavimento existente será por conta da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, onde serão executados os serviços de corte e remoção do material.

2.2 – Escavação de Jazidas de Solo

Deverá ser fornecido solo de boa categoria proveniente de jazida, inclusive carga e transporte por conta do

Contratado, principalmente a distancia percorrida para o transporte.

2.3 – Transporte de Material escavado - solo

O material proveniente desta escavação deverá ser enviado a obra todos em caminhões lonados.

2.4 – Regularização de áreas – com motoniveladora 185 a 200CV - MMA

Para a regularização de áreas deverá ser fornecido solo que devera ser preparado e escarificado no local, e quando necessária espargida água para não acumulo de poeira.

2.5 – Compactações mecanizada de áreas com GC maior ou igual 95% PN

A compactação do aterro previamente preparado com estabilizante químico sólido deverá ser feita com 95% PN, considerando-se as dificuldades e interferências do local, com baixa produtividade. A operação de compactação deverá começar nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro nos trechos em tangente e da borda interna para a externa nos trechos em curva, de modo que o compressor cubra uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro da passagem anterior paralelamente ao eixo da via. Deverão ser utilizados os seguintes equipamentos: pá carregadeira sobre pneu, motoniveladora, caminhão basculante, caminhão pipa e rolo compactador pé-de-carneiro.

3– Pavimentação Asfáltica

3.1 – Sub-base em brita graduada ou macadame hidráulico

Deverá ser executada camada de macadame hidráulico acima do sub leito com espessura de 12 cm compactado com rolo compactador vibratório até se atingir a compactação, uniformidade e acabamento de ótima qualidade.

Deverá ser executada base de bica corrida com espessura de 15cm compactada com rolo compactador vibratório até se atingir a compactação, uniformidade e acabamento de ótima qualidade.

Bica corrida é o produto resultante da mistura, em usina, de agregados obtidos por britagem de rochas sãs. A

mistura deve possibilitar a homogeneização granulométrica e de umidade do produto, através de adequação do tempo de passagem pelo misturador e da quantidade de água. As operações de descarga, transporte, distribuição e compactação devem ser conduzidas de modo a manter a faixa granulométrica especificada, em qualquer ponto, após a conclusão dos trabalhos. A bica corrida deverá atender as especificações do DER dentro das quais destacamos as seguintes características: desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles inferior a 40%; não apresentar matéria orgânica ou outras substâncias nocivas; o índice Suporte Califórnia não deverá ser inferior a 80% e a expansão máxima será de 0,5%.

3.2 – Imprimadura betuminosa ligante

Deverá ser executada a imprimação betuminosa ligante acima da sub-base e acima do binder para a recomposição do pavimento asfáltico, a qual consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre uma camada do pavimento, visando promover a aderência da mesma com a camada de revestimento betuminoso subsequente.

Para a imprimação ligante, poderão ser empregadas emulsões cationicas RR/1C. Para a aplicação deverão ser

utilizados caminhões espargidores, precedidos de uma varredura da superfície a ser imprimada. Deverá ser feita proteção com tábuas das áreas onde não é necessário a imprimação como por exemplo guias e sarjetas. A taxa de aplicação será fixada pela FISCALIZAÇÃO em função dos resultados de testes preliminares anteriores à aplicação. Diariamente deverá ser pesado o caminhão espargidor antes e após a aplicação da emulsão, e dividir-se o peso encontrado pela área imprimida.

Esta operação dará o consumo de imprimação real por m² que não poderá variar além de + ou – 10% do consumo pré estabelecido.

3.3 – Imprimadura betuminosa impermeabilizante

Deverá ser executada a imprimação betuminosa impermeabilizante acima da sub-base para a recomposição do pavimento asfáltico, a qual consiste na aplicação de uma película de material betuminoso, sobre a superfície concluída de uma camada de base ou sub base. Visa: aumentar a coesão da superfície imprimada pela penetração de material betuminoso empregado; impermeabilizar a camada subjacente e, quando necessário, promover condições de aderência com a camada sobrejacente.

Para a escolha adequada do material betuminoso a ser utilizado na imprimação impermeabilizante, deverá ser levada em consideração a textura e natureza do material da camada a ser imprimida, nesse caso indica-se a utilização de CM-30.

3.4 – Concreto Betuminoso usinado a quente faixa “C” cap 50/70 para a capa e camada de ligação binder, inclusive fornecimento, aplicação, transporte local e compactação.

A aplicação devera ser de 4 cm de espessura para a camada de ligação binder e de 3 centímetros de espessura para camada de rolamento cap 50/70, embauladas para não acúmulo de água com porcentagem mínima de 2%. Deverá ser o material aplicado com vibro-acabadoras autopropelidas, equipadas com parafuso sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivo rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As vibro-acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades. O equipamento de aplicação deverá estar dotado de dispositivos que permita o controle do espalhamento, nos sentidos longitudinal e transversal, de maneira que se obtenha, após compactado, a conformação prevista no projeto geométrico, espessura do projeto do pavimento e acabamento condizente com o especificado. Para a compressão deverão ser utilizados rolos pneumáticos e metálicos. O equipamento em operação deverá ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. O transporte do material usinado deverá ser feito sempre em caminhões basculantes enlonados para que se mantenha a temperatura da massa o mais próximo da temperatura de saída da usina.

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo às metodologias indicadas pelo DNER, que preconizam que no mínimo deverão ser apresentados dois ensaios por dia de granulometria dos agregados utilizados, um ensaio na extração diária de betume de amostras coletadas na pista, depois da passagem da acabadora onde a porcentagem ligante poderá variar, no máximo + ou – 0,3% da fixada em projeto e o controle da temperatura em todos os caminhões na ocasião da descarga.

Obs.: Deverá ser apresentado Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados na pavimentação, no mínimo um em cada Rua.

3.5 – Construção de calçada

3.5.1  – Limpeza do terreno

A limpeza do terreno com a retirada da vegetação superficial será executada pela Prefeitura Municipal.

3.5.2 – Regularizacao do terreno

A regularização do terreno será executada pela Prefeitura municipal para recebimento do concreto.

3.5.3 – Piso Rustico em concreto com juntas de dilatação

Deverá ser  executado  piso  rustico  em  concreto,  espessura  de  7cm,  com  juntas  de dilatação.

Molhar o terreno previamente, porém sem deixar água livre na superfície.

Em áreas extensas ou sujeitas à grande solicitação prever juntas formando painéis a cada 2 metros.

As juntas podem ser secas ou de dilatação, conforme especificado.

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a FISCALIZAÇÃO poderá rejeitar o serviço  se  ocorrerem desnivelamentos maiores que 5mm (somente em pontos localizados).

4– Sarjetão

4.1- Lastro de Brita

Deverá ser executado lastro de brita em toda a extensão da base do sarjetão com espessura de 5 cm.

4.2 – Concreto Usinado

Trata-se de concreto de cimento portland, produzido para ser entregue na obra no estado plástico e de acordo com as características solicitadas, com relação ao seu emprego específico e ao equipamento de transporte, lançamento e adensamento do concreto. O concreto dosado executado em central deve atender às definições de projeto relativas: à resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias ou outras idades consideradas críticas; ao módulo de elasticidade; à consistência expressa pelo abatimento do tronco de cone; à dimensão máxima característica do agregado graúdo; ao teor de argamassa do concreto; ao tipo e consumo mínimo de cimento; ao fator água/cimento máximo; à presença de aditivos. Para a formação de lotes de concreto para extração de corpos-de-prova, têm de ser observadas as disposições das normas técnicas vigentes.

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade.

Molhar as fôrmas antes da concretagem. Impedir que elas sofram qualquer tipo de contaminação durante a concretagem, eliminando os principais focos como, por exemplo, barro dos pés dos operários

4.3 – Armadura em barra de aço ca-50

Deverá ser dimensionada pela CONTRATADA para que o mesmo seja calculado dentro das normas. Cabe destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de especificação de projeto, compra, recebimento, armazenamento e utilização. A verificação da qualidade do aço deve ser feita por intermédio de laboratório especializado.

Toda a armadura deverá ser dimensionada para que a mesma suporte os esforços solicitantes. Cabe destacar que cada produto requer cuidados especiais nas etapas de especificação de projeto, compra, recebimento, armazenamento e utilização.

4.4 - Forma em madeira comum

Deverá ser executada forma de madeira maciça de tábuas de pinho.

As peças de madeira serrada de coníferas em forma de pontaletes, sarrafos e tábuas não podem apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, (diferença de deformação entre a face e a contraface), nós (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuração por insetos ou podridão além dos limites tolerados.

5. - Sinalização de trânsito

Será executado pela Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes conforme projeto aprovado pelo Departamento de Trânsito.

II. As Built

Deverá ser executado projeto de “As Built” no final da obra e apresentado à FISCALIZAÇÃO caso tenha havido

alterações no projeto inicial.

III. Normas Gerais

Todos os elementos não constantes deste documento, que dependam de especificações de terceiros, serão apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando necessário) à CONTRATANTE, para aprovação prévia. Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados e normas da ABNT, com preferência destas últimas.

Todos os materiais a serem utilizados na construção serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Toda mãode-obra a empregar será fornecida pela CONTRATADA, especializada sempre que necessário, sempre de primeira qualidade, objetivando acabamento esmerado dos serviços.

- Proteção de materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. A construtora será responsável por esta proteção e pela conservação dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou serviços eventualmente danificados, sem prejuízo algum para a proprietária.

- Proteção da obra: A construtora tomará as precauções necessárias para a segurança do pessoal da obra, observando as recomendações de segurança do trabalho aplicável por Leis Federal, Estadual e Municipal e códigos sobre construções, com finalidade de evitar acidentes dentro do recinto da obra ou nas áreas adjacentes em que executar serviços relacionados com a obra.

Sem necessidade de licença especial, fica autorizada a construtora a tomar as providências que julgar convenientes em casos de emergência, relacionados com a segurança do pessoal e da obra.

A construtora é a única responsável pelos serviços e obras a serem executados, ficando a proprietária CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e materiais causados a terceiros decorrentes da execução das obras e serviços aqui discriminados e contratados. A construtora obriga-se a satisfazer as obrigações trabalhistas, de Previdência Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a legislação em vigor. A construtora será responsável por si e seus sub empreiteiros, pelos pagamentos dos encargos sobre mão-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou que durante o período de construção venham a vigorar.

A pedido da CONTRATANTE deverão ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

Eventuais modificações nos projetos e especificações só serão admitidas quando aprovadas pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituído para tanto (ordem e obra), inclusive contrato, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudanças do orçamento ou prazo de execução decorrentes dessas modificações.

Para a perfeita higiene e segurança do trabalho a obra deverá dispor de água potável para fornecimento aos empregados e possuir instalações sanitárias adequadas. As áreas de trabalho e vias de circulação deverão ser mantidas limpas e desimpedidas. Caberá ao empregador fornecer os seguintes elementos de proteção individual de uso obrigatório pelos empregados:

• Cinto de segurança nos locais de perigo e de queda;

• Capacete de segurança;

• Máscara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro para solda elétrica e óculos de

segurança para solda oxiacetilênica;

• Luvas de couro ou lama plastificada para manuseio de vergalhões, chapas de aço e outros materiais abrasivos ou cortantes;

• Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos;

• Botas impermeáveis para lançamentos de concreto ou trabalhos em terreno encharcado.

Teste de funcionamento: Serão procedidos testes para verificação de todos os aparelhos e equipamentos do prédio, das diversas instalações, aparelhos sanitários, controles, instalações mecânicas e de todos os circuitos elétricos, de iluminação e de força.

Qualidade: Todos os materiais deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO quanto à qualidade.

Entrega da obra: Concluídos os serviços contratados, a FISCALIZAÇÃO solicitará da construtora o encaminhamento de correspondência a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, comunicando o término dos serviços e solicitando o recebimento da obra. Após o recebimento do comunicado do término dos serviços a CONTRATANTE, através do departamento competente e juntamente com a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, farão visita e vistoria da obra. Da vistoria será lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observações feitas e eventuais correções a serem realizadas com prazo para sua execução. Cumpridas as exigências, ou nada havendo a corrigir, a CONTRATANTE através do departamento competente lavrará o “Termo de Recebimento”, provisório e definitivo conforme estipulado em contrato pelos membros da CONTRATADA e CONTRATANTE.

____________________________________

ROSA MARIA RODRIGUES

Eng. Civil CREA 0600802469